许昌智能继电器股份有限公司

2025年度变压器绝缘材料

物资采购项目

技

术

规

范

书

招标文件

2025年3月

目  录

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　技术参数和性能要求	5

6　试验	6

7　技术服务、工厂检验	7

8　报价表	8

# 1　范围

本部分规定了变压器用绝缘材料招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于变压器用绝缘材料的招标。

本部分适用于变压器产品加工过程中使用的绝缘纸板、皱纹纸、菱格点胶纸、层压木件、橡胶、胶带等材料订货技术要求。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T2688-2005     《绝缘纸板》

GB/T10342-2002    《纸张的包装和标志》

JB/T10442-2017     《电气用菱格涂胶绝缘纸》

JB/T10441-2004     《电工用皱纹绝缘纸》

LY/T1278-2011      《电工层压木板》

JB/T3172-1999      《酚醛层压纸管》

JB/T10441-2004     《电工用皱纹绝缘纸》

QB/T4030-2010     《电话纸》

JB/T8448.1-2018    《变压器类产品用密封制品技术条件第1部分：橡胶密封制品》

JB/T6236-2015     《电工用树脂浸渍玻璃纤维无纬绑扎带》

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller (supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer (purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人应仔细阅读本标准（包括本标准通用和相关专用技术规范）的全部条款。

4.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品。

4.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在技术差异表中列出。

4.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.7　本部分中各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

投标人应提供下列资格文件：

a）	投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

b）	投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书。

c）	投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要产品等生产能力的文件资料。

d）	投标人应提供有能力履行合同产品维护保养、修理及其他服务义务的文件。

e）	投标人或制造商应提供投标产品全部有效期内合格的型式试验报告和CCC产品认证证书。

4.3　适用范围

4.3.1　本部分的适用范围仅限于本项目的投标产品。内容包括设计、结构、性能、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人不应晚于签约后3天内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对试验报告的要求

投标人应提供具体投标系列所对应的资质文件：

a）	变压器用绝缘材料的3C证书和出厂试验报告。

b） 当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的试验并提供试验报告。

4.5　标准

合同中所有产品，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对产品的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.6　投标人应提交的技术参数和信息

a）	技术参数特性表、技术偏差表及相关技术资料。

b）	投标产品的特性参数和特点。

4.7　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.7.1　合同产品的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定下进行。

4.7.2　合同产品的性能试验、试运行和验收根据本部分规定的标准、规程规范进行。

4.7.3　如果性能试验、使用及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 5　技术参数和性能要求

5.1　绝缘纸板

a）	符合QB/T2688-2005《绝缘纸板》的规定。

b） 常用绝缘材料DY100/00等同于新标准要求“P.4.1”的相关要求。

c）	绝缘纸板技术指标符合QB/T2688-2005中表3规定。

d）	绝缘纸板应经过压光，要求厚度一致，切边整齐清洁；

e）	绝缘纸板应平整，要求无裂纹、翘曲、压痕、肉眼可见的孔眼、粗大纤维束以及导电杂质等；

f）	绝缘纸板再经冲压等工序不应分层；

g） 同批染色纸板的色泽应一致。

5.2　菱格点胶纸

a）	符合JB/T10442-2017《电气用菱格涂胶绝缘纸》的规定。

b） 菱格点胶纸以卷筒状供货，材料应收卷紧密、两端平整，无杂质；

c）	规定交货绝缘纸高度为标称尺寸；

d）	性能符合JB/T10442.3-2017中表1的规定；

5.3　皱纹纸

a）	符合JB/T10441-2004《电工用皱纹绝缘纸》的规定。

b） 皱纹纸以卷筒状供货，材料应收卷紧密（但不得使皱纹纸拉伸变形）、两端平整，皱纹应均匀，容易打开无粘连，展开皱纹纸后应无折痕、破损、浆块杂质等；

c）	性能符合JB/T10441.3-2004中表1的规定；

5.4　成型层压绝缘件

a）	制造绝缘件所用层压纸板需符合LY/T1278-2011《电工层压木纸》的规定。

b） 成型绝缘件尺寸需符合技术图纸，表明清洁无杂质等；

5.5　酚醛纸管

a）	符合JB/T3172-1999《酚醛层压纸管》的规定。

b） 按图纸要求剪切为，外观平整，应无气泡、起层、杂质等缺陷；

5.6　皱纹纸管

a）	皱纹纸管的基础材料要符合JB/T10441-2004《电工用皱纹绝缘纸》的规定。

b） 纸管尺寸符合技术参数要求，以热压粘合方式加工为纸管。成型后纸管应外观平整，应无起层、折痕、破损、浆块杂质等缺陷；

5.7　电话纸

a）	电话纸要求符合GB/T10334《电话纸》的规定。

b） 电话纸按图纸要求剪切宽度，剪切端面整齐，偏差小于0.5mm；

5.8　橡胶材料

a）	所采购产品的材料应符合JB/T8448.1-2018《变压器类产品用密封制品技术条件第1部分：橡胶密封制品》的规定。

b） 一般变压器材料性能应符合JB/T8448.1-2018中表1的规定；

c）	按图样加工后的橡胶制件，加工端面平整无杂质；

d）	首件及每半年提供产品的例行试验及型式试验报告；厂内每3个月抽测制件的浸变压器油压缩永久变形试验以及与变压器油相容性试验；若抽测不合格将停止与相关供应商采购。

5.9　无纬带

a）	粘带应符合JB/T6236.1-3《电工用树脂浸渍玻璃纤维无纬绑扎带》的规定。

5.10 其他绝缘材料

对于本文中未提到的绝缘材料，因研发或更换材料等需要发生临时采购需求的，采购技术原则如下：

a）	采购件按相应国家标准、行业标准或国际标准执行；

b） 当有更高的技术要求时以双方协定的采购技术合同为准。

c）	对于组成用油浸式变压器的材料，供应商必需提供材料与变压器油相容性试验报告，且材料购入每3个月抽测该试验。若抽测不合格将停止与相关供应商采购。

5.11  其他要求

a) 绝缘能力符合国家标准 。

d) 必须取得国家级检测机构出具的产品检测报告。

5.12　标志、包装、运输、贮存

5.12.1标志

投标人应对货物包装进行完善的标志，以便招标人接收货物；投标人应妥善考虑货物的包装、运输，招标人在接收货物时会进行货物包装、元件外观的进厂检验、且为完全检验，因包装、运输不完善造成的元件损伤，招标方有权要求投标方进行无条件更换。

5.12.2 包装、运输

a）	绝缘纸板运输过程中要保持纸板清洁、干燥且不受天气因素的影响，装卸绝缘纸板时需要轻装、轻卸。

b） 绝缘点胶纸用透明塑料包装，运输过程中要求清洁、干燥且不受天气因素的影响。并附带有合格证。

c）	皱纹纸用透明塑料包装，运输过程中要求清洁、干燥且不受天气因素的影响。并附有合格证。

d）	绝缘件使用透明塑料包装，运输过程中要清洁、干燥且不受天气因素的影响。并附有合格证。

e） 酚醛纸管需要做防潮清洁包装，并附有合格证。

f）	绝缘纸管需要做防潮清洁包装，包装箱外标注清楚规格及数量，并附有合格证。

g）	电话纸需要做防潮清洁包装，包装箱外标注清楚规格及数量，并附有合格证。

h）	绝缘纸管需要做防潮清洁包装，包装箱外标注清楚规格及数量，并附有合格证。

i）	橡胶材料产品包装清洁，包装箱外标注清楚规格及数量，并附有合格证，运输过程中避免阳光曝晒以及雨雪浸淋。

j）	无纬带产品包装干燥清洁，并附带合格证，合格证书上要明确产品的生产日期，要保证产品室内贮藏条件使用期大于2个月。

# 6　试验

6.1  根据国家标准（GB）、电力行业标准（DL）或国家电网公司企业标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。

6.2  现场交接试验应符合标准的要求。

6.3　出厂试验

6.3.1　每一项产品在出厂时都应进行出厂试验，均应按相应的标准通过出厂试验。

6.3.2　出厂试验项目：

根据不同绝缘材料进行相应的出厂试验项目，包括但不限于外观检查、尺寸检查等。

6.4　抽检试验

6.4.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽样检测，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合买方做好抽样检测。抽样检测采用随机抽样的方式进行，抽样比例由采购方根据每次具体采购数量按抽样检测规定及采购方的要求确定。采购方派专人到供货方现场或仓库随机封样，供货方按采购方要求将封样后的产品送到采购方指定的专业实验室（电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心配电系统产品及中低压电器质检站）进行检测，检测方将检测结果报采购方审核确定，检测费用由投标人承担。

6.4.2　采购方将根据每次抽检质量情况，建立产品质量信誉库，若供货方的封样产品经抽样检测不符合采购方技术规范的要求，采购方可以拒收本批次产品，并降低供货方质量信誉等级。

6.4.3　抽检项目：

根据不同绝缘材料进行相应的型式试验项目。

# 7　技术服务、工厂检验

7.1　技术服务

任务和责任：

a）	投标人技术人员应按合同规定完成有关产品的技术服务，指导产品的安装、调试。

b）	投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、产品特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

c）	投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起产品和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

d）	投标人代表应充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使产品的安装、调试达到双方都满意的质量。

7.2　工厂检验

7.2.1　招标人有权派遣其检验人员到投标人的车间场所，对合同产品的加工制造进行检验。

7.2.2　如经检验和试验有不符合技术规范的合同产品，招标人可以拒收，投标人应无偿给予更换。

7.2.3　合同产品运到招标人后，招标人有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权力，不得因该合同产品在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。投标人应在开始进行工厂试验前　3　天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人需确定要见证的项目，并在　2　天内通知投标人。招标人技术人员前往投标人生产现场，观察和了解该合同产品工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人技术人员有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同产品的质量。

7.2.4　若招标人不派或未按时派遣技术人员参加上述试验，投标人应在接到招标人相关通知后，自行组织检验。

7.3　售后服务

7.3.1　保修期内产品出现不符合功能和技术指标要求的，供方应负责无偿修理或更换；保修期外供方更换损坏的产品，按成本收取维修费用。

7.3.2　保修外重大缺陷，供方应负责及时无偿修理或更换。

7.3.3　出现异常、产品缺陷、元件损坏,现场无法处理时，供方接到买方通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在48小时内到达现场进行处理。

# 8　报价表

报价表分为报价汇总表、分项报价表、货物单价分析表，投标人应严格按要求进行报价文件的制作。所有报价表单独密封。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单位 | 单价 | 合计 | 其他说明 |
| 1 | 绝缘纸板 | 0.5 1.0 2.0 3.0 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 2 | 菱格点胶纸 | 0.08、0.13、0.2、0.25 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 3 | 皱纹纸 | 0.05 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 4 | 成型层压绝缘件 | 按图加工 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 5 | 酚醛纸管 | Φ16、Φ18、Φ22 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 6 | 皱纹纸管 | Φ16、Φ18、Φ22 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电话纸 | 0.05 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 8 | 橡胶材料 | 耐油橡胶Φ14 | 米 | 1 |  |  |  |
| 9 | 无纬带 | 0.17 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 10 | DMD | 0.17、0.2、0.25 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 11 | 预浸布 | 0.18、0.25、0.4 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 12 | PET | 0.5、1.1 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 13 | 玻璃纤维网格布 | 0.5、1、1.5 |  | 1 |  |  |  |